СЕРТИФИКАТ №

Грунт-эмаль ХВ-0278 по ржавчине

ТУ  6-27-174-2000

Вид тары                                       Количество мест                                          Масса нетто, кг

Партия №                                                                                                              Дата изготовления

| Наименование показателя | Норма | Фактическое значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цвет пленки эмали | Оттенок не нормируется |  |
| 2 | Внешний вид пленки | Однородная, без морщин, "кратеров", потеков и посторонних включений |  |
| 3 | Условная вязкость по ВЗ-4 при (20+0,5) ⁰С, с, не менее | 20 |  |
| 4 | Массовая доля нелетучих веществ, % | 32-37 |  |
| 5 | Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |  |
| 6 | Прочность пленки при ударе на приборе У-1,см, не менее | 45 |  |
| 7 | Адгезия пленки, баллы, не более | 1 |  |
| 8 | Время высыхания до степени 3 при (20+0,5)⁰С,ч, не более | 0,5-1 |  |
| 9 | Твердость пленки по маятниковому прибору, усл.ед., не менее | 0,35 |  |
| 10 | Стойкость покрытия к статическому воздействию №5-го раствора хлористого натрия, час, не менее | 72 |  |

Примечание: Допускается расслаивание и оседание пигмента при хранении грунтовки, если после размешивания грунтовка соответствует требованиям ТУ.

Заключение лаборатории ОТК: соответствует  ТУ 6-21-51-90

Начальник лаборатории ОТК:

"    "                              20          г.