СЕРТИФИКАТ №

Эмаль ХВ - 518, защитная

ТУ 2313-043-00204151-2001

Вид тары                                       Количество мест                                          Масса нетто, кг

Партия №                                                                                                              Дата изготовления

| Наименование показателя | Норма | Фактическое значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цвет пленки эмали | Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета. |  |
| 2 | Внешний вид пленки | Ровная, гладкая поверхность без морщин, оспин и посторонних включений. |  |
| 3 | Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при (20±0,5) ⁰С, с, не менее | 35-50 |  |
| 4 | Массовая доля нелетучих веществ, % | 24-34 |  |
| 5 | Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более | 70 |  |
| 6 | Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |  |
| 7 | Прочность пленки при ударе, см, не менее | 50 |  |
| 8 | Адгезия пленки, баллы, не более | 2 |  |
| 9 | Время высыхания при (20±2)⁰С,ч, не более до степени 3 | 4 |  |
| 10 | Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3, усл.ед. типа ТМЛ (маятник А), отн. ед | 0,2 0,12 |  |
| 11 | Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)⁰С,ч, не менее | 24 |  |
| 12 | Стойкость пленки к статическому воздействию смазки пушечной, не менее, при температуре (20±2)⁰С,ч (60±5)⁰С,ч | 24 3 |  |

Заключение лаборатории ОТК: соответствует  ТУ 2313-043-00204151-2001

Начальник лаборатории ОТК:

"    "                              20          г.